Way Lube 68

Bardahl Way Lube is een leibaanolie, hoofdzakelijk bestemd voor de smering van glijbanen van gereedschapswerk-tuigen. ANTI”STICKSLIP”OLIE VOOR GLIJBANEN VAN GEREEDSCHAPSWERKTUIGEN.

Voordelen

- Voorkomt schokken (herhalingen).

- Hogedrukeigenschappen.

- Antiroesteigenschappen.

- Bevat een additief voor de kleefbaarheid en het smeervermogen.

- Antioxidatie-eigenschappen.

ISO VG

- Goede resultaten in de “stickslip”testen van CINCINNATI-MILACRON C°.

- Specificaties :

- ISO VG 32 (P53) :   olie voor een gecantrilseerd systeem, die de omlopen en de glijbanen voedt.

- ISO VG 68 (P47) :   olie met een middelmatige viscositeit voor glijbanen en gereedschapswerktuigen.

- ISO VG 220 (P50) : olie met een verhoogde viscositeit voor verticale glijbanen die zwaarbelast zijn.

- Is geslaagd voor de “Bijur Lubricating Corporation”-testen.

Toepassingen

- Glijbanen van gereedscapswerktuigen.

- Kettingen.

- Reductoren.

- Algemene machinesmering wanneer oliespatten moeten vermeden worden.

Specificaties

- AFNOR  NF E 48-603 HM

- CINCINNATI  MILACRON P-47

- DIN  51502 CGLP / 51524 Part 2

Analytische gegevens:

| Test | Resultaten |
| --- | --- |
| Klasse-ISO | Method | Unit | Way Lube 68 |
| Dichtheid bij 15°C | ASTM D4052 | g/ml | 0.885 |
| Viscositeit bij 40°C | ASTM D445 | mm²/s | 67 |
| Viscositeit bij 100 °C | ASTM D445 | mm²/s | 8,5 |
| Viscositeitsindex | ASTM D2270 |  | 101 |
| TAN | ASTM D974 | mg KOH/g | 0.40 |
| Stolpunt | ASTM D6892 | °C | -24 |
| Vlampunt COC | ASTM D92 | °C | 210 |

Analytische gegevens:

| Test | Resultaten |
| --- | --- |
| Klasse-ISO | Method | Unit | 32 | 68 | 100 | 150 | 220 |
| Dichtheid bij 15°C | ASTM D4052 | g/ml | 0.880 | 0.885 | 0.886 | 0.887 | 0.890 |
| Viscositeit bij 40°C | ASTM D445 | mm²/s | 30 | 67 | 100 | 148 | 220 |
| Viscositeit bij 100 °C | ASTM D445 | mm²/s | 5,4 | 8,5 | 12,4 | 14,5 | 18,8 |
| Viscositeitsindex | ASTM D2270 |  | 115 | 101 | 108 | 96 | 95 |
| TAN | ASTM D974 | mg KOH/g | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| Stolpunt | ASTM D6892 | °C | -30 | -24 | -21 | -21 | -18 |
| Vlampunt COC | ASTM D92 | °C | 200 | 210 | 215 | 225 | 240 |

Classificatie: Cincinnati-Milacron > P47

Way Lube 68

Artikelnummer	76055-68

Inhoud		5ltr

Artikelnummer	76082-68

Inhoud		25 liter

Artikelnummer	76086-68

Inhoud		60 liter

Artikelnummer	76092-68

Inhoud		210 liter